Технические характеристики сухих строительных смесей ТФ-2

| Наименование показателя | Значение для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РС-1 | РС-2 | РС-А | РС-3 | РС-4 | РС-1-БТ | РС-1-НП | НБС | НБМ | ЧШ |
| Характеристики сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 3 | 10 | 3 | 3 | 0,63 | 3 | 0,63 | 3 | 3 | 3 |
| Насыпная плотность, кг/м3, не менее | 1500 | - | - | 1500 | 1350 | 1500 | 1350 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Влажность, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Характеристики растворных и бетонных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удобоукладываемость по расплыву конуса, мм | 260-290 | 210-260 | 190-210 | 180-200 | 180-200 | 260-290 | >280 | - | - | 150-180 |
| Сроки схватывания, час-мин, начало не ранее | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-27 | 0-45 | 0-07 | - | 0-30 |
| Водо-твёрдое отношение | 0,13 |  | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | - |
| Объём вовлечённого воздуха, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Характеристики раствора и бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка раствора по прочности на сжатие, не менее | М500 | - | - | М500 | М300 | М500 |  | - | - | М500 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | - | В45 | В50 | - | - | - | В40 | В35 | В35 | - |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее -через 3 ч -через 24 ч -через 28 сут. | - 25 50 | - 30 60 | - 30 65 | - 25 50 | - 10 30 | 9 17 50 | - 17 50 | - 10 50 | 10 20 45 | - 25 50 |
| Прочность на растяжение при изгибе , МПа, не менее -через 3 ч -через 24 ч -через 28 сут. | - 3,5 5,0 | - 5,0 6,0 | - 8,0 12,0 | - 4,0 5,0 | - - - | 2,0 5,0 8,0 | - 5,0 8,0 | 2,0 3,0 5,0 | 2,0 3,0 5,0 | - 2,5 5,0 |
| Линейное расширение, % | 0,1-0,2 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,5 | 0,1-0,2 |  |  | 0,05-0,1 | 0,05-0,1 | 0,2-0,7 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Прочность сцепления с гладкой металлической арматурой, МПа, не менее | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,5 |
| Марка по морозостойкости в солях, не ниже | F400 | F400 | F400 | F400 | F300 | F400 | F400 | F400 | F400 | F400 |
| Сульфатостойкость, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Марка по водонепроницаемости, не ниже | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 | W16 |